#### MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO

Local: 	Diversas Ruas e Avenidas do Município.

Município: 	Paraguaçu Paulista

ABRIL/ 2015

- INTRODUÇÃO

Os municípios possuem inestimável patrimônio constituído por sua rede de ruas e avenidas pavimentadas. A ação do tráfego ao longo do tempo e as variações climáticas, principalmente no período de chuvas, provocam a deterioração dos pavimentos asfálticos, exigindo contínua manutenção através de serviços de conservação viária.

Como os recursos orçamentários nem sempre atendem todas as obras programadas, a execução de serviços em ruas de menor tráfego vai sendo protelada e as camadas de rolamento entram em fase de desagregação mais acentuada com comprometimento inclusive da segurança dos veículos.

Sendo assim, o presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas e especificações para o serviço de EXECUÇÃO DE TAPA BURACO em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município de Paraguaçu Paulista.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando que o resultado final tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis.

- GENERALIDADES

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo as especificações seguintes. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida durante a execução, visando melhorias, só será admitida com autorização da FISCALIZAÇÃO da obra.

Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O serviço a ser executado pode ser resumido em: corte e remoção do pavimento deteriorado, remoção de solos moles, reposição com,brita graduada, imprimação asfáltica e reposição asfáltica com C.B.U.Q. como segue:

3.1.1 – Remoção de Pavimento existente: O serviço a ser realizado na execução dos tapa-buracos consiste na remoção de pavimento existente onde apresentarem trincas (fraturas com ênfase tipo “couro de jacaré”), buracos superficiais (panelas), costeletas e sulcos ou trilhos, depressões e corrugações e nos locais definidos pelo de fiscal da obra. Para a remoção do pavimento afetado,quando necessario a fiscalização da obra solicitará corte de pavimento existente com Serra Clipper ou equivalente e disco diamantado para requadração seguido de demolição de pavimento formando uma figura geométrica, quadrada ou retangular, cujas bordas sejam perfeitamente verticais, sem partes soltas. Antes da aplicação da pintura asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície,que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas, jato de ar comprimido, sopradores de ar. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada.O destino do material retirado deverá ser depositado em local indicado pela pela Fiscalização da obra.

3.1.2 – Reposição com base de brita graduada: é o material resultante da mistura e umedecimento controlado, de fragmentos obtidos por britagem de rochas ou de pedregulhos (seixos) que satisfaça as exigências de qualidade contidas em normas vigentes.

A superfície que irá receber a camada de brita graduada deverá estar perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais a execução dos serviços.

A contratada deverá fornecer a carga, transporte e descarga da brita graduada, assim como a mão-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operações, construtivas e de controle de qualidade, necessárias à execução de sub-bases ou bases de brita graduada, de conformidade com as normas vigentes ou em instruções da fiscalização.

O espalhamento da brita graduada deverá ser feito mediante a utilização de equipamentos podendo, opcionalmente, utilizar equipamentos manuais dependendo das dimensões da área, deixando a espessura da camada individual acabada no intervalo entre 10 cm, no mínimo, a 17 cm, no máximo.

A compactação da brita graduada espalhada, deverá ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos, rolos pneumáticos de pressão regulável ou compactador portátil vibratórios, com no minimo 95% do protocolo normal dependendo das dimensões da área.

Obtendo-se após a sua compactação, uma espessura de no mínimo 3 cm, entre a brita graduada compactada e o pavimento existente, para receber a camada de rolamento em CBUQ.

4) Pintura ligante betuminosa

A pintura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma superfície betuminosa visando, promover sua perfeita aderência desta superfície com a camada de revestimento asfáltico subseqüente.

Na pintura asfáltica ligante deve ser aplicado emulsão catiônica de ruptura rápida (  RR 2C), fornecida pela contratada.

O material betuminoso referido deverá estar isento de água.

O ligante deve ser aplicado de uma vez em toda largura da faixa a ser tratada.

O material betuminoso deverá ser aplicado por através de caminhão espargidor (“burro-preto”) distribuidor sob pressão, nos limites de temperatura de aplicação especificadas na tabela abaixo e na razão de 1,0 a 1,2 litros por metro quadrado,conforme a fiscalização determinar.

Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde, a juízo da fiscalização houver deficiência dele.

Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer em repouso até que seque e endureça suficientemente para receber o revestimento. A superfície imprimida deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.

5) Camada de rolamento em CBUQ (tapa-buraco)

Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada com características específicas. É composto de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou não por polímeros, e se necessário, material de enchimento, filler e melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente.

Os equipamentos para compactação devem constituir-se por, Rolos pneumáticos com regulagem de pressão, rolo metálico liso, tipo tanden, para compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais.

Será executada uma camada de CBUQ, com espessura mínima compactada de 4 cm, após a imprimadura ligante.

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. O CBUQ só deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 graus Celsius.

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais e eventuais defeitos devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura.

O CBUQ produzido deve ser transportado da usina ao local de aplicação, em caminhão basculante para que a mistura seja aplicada na temperatura de minima de 130º a 165º C. As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

Na etapa de compactação, os rolos compactadores deverão ser umedecidos em sua superfície de contato com a massa asfáltica, evitando-se aderência aos mesmos. Preferencialmente, após o espalhamento da camada, efetuar proteção superficial com espalhamento de pó de pedra ou areia, seguida de rolagem de compactação.

OBS: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – TAPA BURACOS FAIXA “D” DO DER.

6) ABERTURA AO TRÂNSITO

Nenhum trânsito será permitido nesta camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for superior a temperatura ambiente.Ficando sob a responsabilidade da contratada todo o equipamento necessarios para impedimento do trânsito em locais recuperados.

7) PROTEÇÃO DA OBRA

Durante todo o período de construção da camada de rolamento de pré-misturado a quente, até seu recebimento, os materiais, os trechos em construção e os serviços prontos deverão ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificá-los.Sendo todo o equipamento necessarios materiais equipamentos ultilizados para proteção serão responsabilidade da contratada.

8) PESSOAL E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Devido a necessidade urgente na execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter por sua conta, no mínimo, 01 (um) frentes de serviço compostas cada uma por no mínimo:

- Equipamentos e ferramentas de pequeno porte diversos tais como rastelo, enxada, pá, carrinho de mão, etc.;

-  01 (um) Caminhão basculante para transporte do CBUQ;

- 01 (um) Caminhão distribuidor de produto asfáltico autopropulcionado e equipado com espargidor manual (“burro preto”);

- 01 (um) Rolo Compactador vibratório tipo liso;

- 01 (uma) Máquina sopradora à gasolina;

- 01 (um) Sapo compactador;

- 01 (uma) Pá carregadeira;

- 01 (uma) Serra Cliper ou equivalente;

A CONTRATADA também deverá possuir em seu quadro de funcionários um Engenheiro civil ou Arquiteto com experiência em reparos de pavimento asfáltico.

O transporte do pessoal para os locais de serviços ocorrerá por conta da CONTRATADA e deverá ser efetuado de forma a atender as normas mínimas de segurança exigidas pelos órgãos fiscalizadores (Ministério do Trabalho, Detran, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, etc.).

- CONSIDERAÇÕES

A FISCALIZAÇÃO, a seu critério, poderá solicitar mais frentes de trabalho, em serviços de urgência, conforme a necessidade.

Ao critério da FISCALIZAÇÃO fica obrigada a contratada a substituir em 24 horas, todo e qualquer funcionário ou equipamento que venha a prejudicar o ambiente e o bom andamento dos trabalhos.

É de responsabilidade da contratada todo e qualquer dano causado a terceiros, inclusive danos ambientais, sem ônus a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista.

10) CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

A camada de rolamento de pré-misturado a quente deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica, estabelecida pela fiscalização.

A tolerância, para efeito de aceitação ou rejeição dos serviços executados é de 4mm, para mais ou para menos das cotas verticais dos serviços. A verificação será efetuada com a régua e o gabarito.

11) BASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base de medição e pagamento será por m² de camada acabada, a contratada deverá apresentar caderneta diaria assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto da empresa indicando ruas,quantitativos data da execução,relatorio fotografico da execução antes do serviço e posterior e quais quer informações solicitada pela fiscalização.

Paraguaçu Paulista, 27 de abril de  2015

__________________________

Renato Alves Botelho

Arquiteto e Urbanista

CAU/SP A68216-0